
Ваера

  
**Канат двойной свивки типа ЛК-0 конструкции  
6х19(1+9+9)+7х7(1+6)  
ГОСТ 3081**-**80**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр каната (троса), мм** | **Масса, кг/1000м** | **Разрывное усилие, Н** | | | |
| **Суммарное всех проволок** | | **Каната (троса) в целом** | |
| **1570 Н/кв.мм** | **1770 Н/кв.мм** | **1570 Н/кв.мм** | **1570 Н/кв.мм** |
| 14.0 | 782.5 | 133500 | 150500 | 113500 | 124000 |
| 15.0 | 937.6 | 158500 | 178000 | 134500 | 147000 |
| 16.5 | 1085.0 | 185500 | 308500 | 157000 | 172000 |
| 17.5 | 1255.0 | 214500 | 241000 | 182000 | 199000 |
| 19.0 | 1485.0 | 253500 | 285000 | 215000 | 235500 |
| 20.5 | 1681.0 | 287000 | 323000 | 244000 | 267000 |
| 21.5 | 1890.0 | 323000 | 363500 | 274000 | 300000 |
| 22.5 | 2115.0 | 361000 | 406000 | 306500 | 336000 |
| 25.0 | 2560.0 | 437500 | 492000 | 371000 | 407000 |
| 27.5 | 3050.0 | 522000 | 587500 | 443500 | 486000 |
| 29.5 | 3630.0 | 620000 | 697500 | 527000 | 576500 |
| 31.5 | 4251.0 | 726500 | 817500 | 617000 | 676000 |
| 34.0 | 4923.0 | 841500 | 947000 | 715000 | 783500 |


|  |
| --- |
| Канат двойной свивки типа ЛК-О общего назначения, грузовой и грузолюдской.  Канаты изготавливаются марки ВК, В и 1 из проволок без покрытия и из оцинкованной проволоки по группе покрытия С и Ж.  Конструкция каната аналогична DIN 3058. |

Ваера

  
**Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции  
6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6)  
ГОСТ 7667-80**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр каната (троса), мм** | **Масса, кг/1000м** | **Разрывное усилие, Н** | | | |
| **Суммарное всех проволок** | | **Каната (троса) в целом** | |
| **1570 Н/кв.мм** | **1770 Н/кв.мм** | **1570 Н/кв.мм** | **1770 Н/кв.мм** |
| 22.0 | 1857.0 | 295500 | 332500 | 250250 | 275000 |
| 23.5 | 2122.0 | 339000 | 381500 | 288000 | 316500 |
| 25.0 | 2426.0 | 386000 | 434500 | 327500 | 360000 |
| 27.0 | 2739.0 | 436000 | 490500 | 369500 | 406500 |
| 28.0 | 3071.0 | 488500 | 549500 | 415000 | 456000 |
| 31.0 | 3768.0 | 599500 | 674500 | 509500 | 559500 |
| 34.0 | 4562.0 | 726000 | 817000 | 616500 | 677500 |
| 37.0 | 5405.0 | 860000 | 967500 | 730500 | 795000 |
| 41.0 | 6349.0 | 1010000 | 1135000 | 857500 | 943000 |
| 44.0 | 7397.0 | 1175000 | 1320000 | 999500 | 1095000 |


|  |
| --- |
| Канат двойной свивки типа ЛК-З общего назначения, грузовой и грузолюдской.  Канаты изготавливаются марки ВК, В и 1 из проволок без покрытия и из оцинкованной проволоки по группе покрытия С и Ж.  Конструкция каната аналогична DIN 3059. |

Ваера / Голые  
  
**Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции  
6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)  
ГОСТ 7669-80**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр каната (троса), мм** | **Масса, кг/1000м** | **Разрывное усилие, Н** | | | |
| **Суммарное всех проволок** | | **Каната (троса) в целом** | |
| **1570 Н/кв.мм** | **1770 Н/кв.мм** | **1570 Н/кв.мм** | **1770 Н/кв.мм** |
| 19.5 | 1630.0 | 280500 | 315500 | 224000 | 242500 |
| 21.0 | 1950.0 | 334500 | 376000 | 267500 | 289500 |
| 23.0 | 2290.0 | 393500 | 443000 | 315000 | 341000 |
| 25.0 | 2660.0 | 458000 | 515000 | 366000 | 396000 |
| 26.5 | 2975.0 | 512000 | 577500 | 410000 | 444000 |
| 28.0 | 3395.0 | 585000 | 658000 | 467000 | 506500 |
| 30.0 | 3890.0 | 669000 | 752500 | 535000 | 579000 |
| 32.5 | 4445.0 | 764000 | 859500 | 611000 | 661500 |
| 35.5 | 5290.0 | 909500 | 1020000 | 727500 | 787500 |
| 36.6 | 5895.0 | 101000 | 1140000 | 810000 | 877500 |
| 39.0 | 6530.0 | 1120000 | 1260000 | 898000 | 972500 |
| 41.0 | 7265.0 | 1245000 | 1405000 | 994500 | 1075000 |
| 42.0 | 7965.0 | 1320000 | 1485000 | 1050000 | 1140000 |
| 45.5 | 9045.0 | 1555000 | 1745000 | 1235000 | 1340000 |
| 49.0 | 10600.0 | 1820000 | 2050000 | 1455000 | 1575000 |
| 52.0 | 11850.0 | 2040000 | 2300000 | 1625000 | 1765000 |

|  |
| --- |
| Канат двойной свивки типа ЛК-РО общего назначения, грузовой и грузолюдской.  Канаты изготавливаются марки ВК, В и 1 из проволок  без покрытия и из оцинкованной проволоки по группе покрытия С и Ж.  Конструкция каната аналогична DIN 3064. |


Кабели

  
**Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции  
6х25(1+6;6+12)+1о.с  
ГОСТ 7665-80**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр каната (троса), мм** | **Масса, кг/1000м** | **Разрывное усилие, Н** | | | |
| **Суммарное всех проволок** | | **Каната (троса) в целом** | |
| **1570 Н/кв.мм** | **1770 Н/кв.мм** | **1570 Н/кв.мм** | **1770 Н/кв.мм** |
| 22.5 | 1857.0 | 295500 | 332500 | 250250 | 275000 |
| 24.0 | 2122.0 | 339000 | 381500 | 288000 | 316500 |
| 25.5 | 2426.0 | 386000 | 434000 | 327500 | 360000 |
| 27.5 | 2739.0 | 436000 | 490500 | 369500 | 406500 |
| 29.0 | 3071.0 | 488500 | 549500 | 415000 | 456000 |
| 32.0 | 3768.0 | 599500 | 674500 | 509000 | 559500 |
| 35.5 | 4562.0 | 726000 | 817000 | 616500 | 677500 |
| 38.5 | 5405.0 | 860000 | 967500 | 730500 | 795000 |
| 42.0 | 6349.0 | 101000 | 1135000 | 857500 | 943000 |
| 45.9 | 7397.0 | 1175000 | 1320000 | 999500 | 1095000 |

|  |
| --- |
| Канат двойной свивки типа ЛК-З общего назначения, грузовой и грузолюдской.  Канаты изготавливаются марки ВК, В и 1 из проволок без покрытия и из оцинкованной проволоки по группе покрытия С и Ж.  Конструкция каната аналогична DIN 3057. |

Кабели / Голые

  
**Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции  
6х36(1+7+7/7+14)+1о.с  
ГОСТ 7668-80**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр каната (троса), мм** | **Масса, кг/1000м** | **Разрывное усилие, Н** | | | |
| **Суммарное всех проволок** | | **Каната (троса) в целом** | |
| **1570 Н/кв.мм** | **1770 Н/кв.мм** | **1570 Н/кв.мм** | **1770 Н/кв.мм** |
| 13,5 15,0  16,5 18,0 20.0 | 695,5 812,0 1045,0 1245,0 1520.0 | 241000 | 271500 | 90650 104500 135500 161500 197500 | 324000 |
| 22.0 | 1830.0 | 290000 | 326500 | 237500 | 380000 |
| 23.5 | 2130.0 | 338500 | 380500 | 277000 | 440000 |
| 25.5 | 2495.0 | 395300 | 445500 | 321000 | 572000 |
| 27.0 | 2800.0 | 444500 | 500500 | 364500 | 725000 |
| 29.0 | 3215.0 | 510000 | 574000 | 417500 | 907000 |
| 31.0 | 3655.0 | 580000 | 625500 | 475000 | 985000 |
| 33.0 | 4155.0 | 660000 | 742500 | 540500 | 129000 |
| 34.5 | 4550.0 | 725000 | 813000 | 592000 | 151500 |
| 36.5 | 4965.0 | 788500 | 887000 | 646000 | 175500 |
| 39.5 | 6080.0 | 965500 | 984000 | 791000 | 201500 |
| 42.0 | 6750.0 | 1070000 | 1085000 | 878500 | 229000 |
| 43.0 | 7120.0 | 1120000 | 1205000 | 919500 | 258000 |
| 44.5 | 7770.0 | 1230000 | 1265000 | 1050000 | 1005000 |
| 46.5 | 8400.0 | 1330000 | 1385000 | 1090000 | 1095000 |
| 50.5 | 9940.0 | 1575000 | 1500000 | 1190000 | 1180000 |
| 53.4 | 11150.0 | 1770000 | 1635000 | 1455000 | 1290000 |

|  |
| --- |
| Канат двойной свивки типа ЛК-РО общего назначения, грузовой и грузолюдской.  Канаты изготавливаются марки ВК, В и 1 из проволок  без покрытия и из оцинкованной проволоки по группе покрытия С и Ж.  Конструкция каната аналогична DIN 3064. |